Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Материаловедение»

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности СПО 15.02.07

Автоматизация технологических процессов и производств

( по отраслям) (базовая подготовка)

г. Челябинск, 2019 г.

| Комплект контрольно-оценочных средств составлен в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) учебной дисциплины «Материаловедение» | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»__________2019 г. Председатель ПЦК _________ Лыкова В.В. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _________ Т.Ю. Крашакова «___»__________2019 г. |
| --- | --- | --- |

## Автор: Мороз Ю.А. -  преподаватель  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на комплект контрольно-оценочных средств

по учебной дисциплине «Материаловедение»

для специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств

(по отраслям) (базовая подготовка),

составленный преподавателем Южно-Уральского государственного технического колледжа Мороз Ю.А.

Комплект контрольно-оценочных средств (ККОС) по учебной дисциплине                        «Материаловедение» для специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) (базовая подготовка) составлен в соответствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта СПО и программой учебной дисциплины «Материаловедение» (далее УД). Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки уровня освоения программы УД

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет осуществлять текущий контроль и оценивать результаты обучения по УД «Материаловедение»:

умения:

- выбирать материалы на основе анализа  их  свойств для конкретного  применения  в производстве;

знания:

- область  применения, методы измерения параметров и способы получения свойств материалов;

- способы получения материалов с заданным комплексом свойств;

- правила улучшения свойств материалов;

- особенности испытания материалов

ККОС по учебной дисциплине «Материаловедение» для специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) (базовая подготовка) может быть использован в образовательном процессе.

Главный металлург КТЦ                                                             Берсенев В.В.

(конструкторско-технологического центра)

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК »

СОДЕРЖАНИЕ

| I. | Паспорт контрольно-оценочных средств УД 1.1 Область применения ККОС 1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 1.2.1 Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 1.2.2 Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины | 5 |
| --- | --- | --- |
| II. | Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний: | 5 |
| 2.1 | Задания для текущего контроля | 7 |
| 2.2 | Задания для промежуточной аттестации | 9 |
|  | Литература | 18 |

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

## 1.1. Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки уровня освоения учебной дисциплины ОП.05. Материаловедение программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологий и производств (по отраслям) (базовая подготовка)

Объектами контроля по УД являются элементы компетенций:

умения:

- выбирать материалы на основе анализа  их  свойств для конкретного  применения  в производстве;

знания:

- область  применения, методы измерения параметров и способы получения свойств материалов;

- способы получения материалов с заданным комплексом свойств;

- правила улучшения свойств материалов;

- особенности испытания материалов

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

1). Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и элементов общих компетенций (ОК):

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации.

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления.

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

2). Освоение умений и усвоение знаний

| Освоенные умения и усвоенные знания | №№ вариантов заданий для проверки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| У1 Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в производстве; | Лабораторные работы №№1-5 Внеаудиторные самостоятельные работы, дифференцированный зачет |
| З1. Область применения, методы измерения параметров и способы получения свойств материалов; | Лабораторные работы №№1-5 Контрольные вопросы (для опроса) №№ 1-25 Внеаудиторные самостоятельные работы Контрольная работа, дифференцированный зачет |
| З2. Способы получения материалов с заданным комплексом свойств; | Лабораторные работы №№1-5 Контрольные вопросы (для опроса) №№ 1-25 Внеаудиторные самостоятельные работы Контрольная работа, дифференцированный зачет. |
| З3. Правила улучшения свойств материалов; | Лабораторные работы №№ 2-5 Контрольные вопросы (для опроса) №№ 1-25 Внеаудиторные самостоятельные работы Контрольная работа, дифференцированный зачет. |
| З4. Особенности испытания материалов | Лабораторные работы №1, №3 , №5 , дифференцированный зачет. |

## 1.2. Система контроля и оценки освоения программы УД

    - Формы промежуточной аттестации по УД

| Форма промежуточной аттестации | Семестр |
| --- | --- |
| Дифференцированный зачет | III семестр |

    - Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины

Промежуточная аттестация осуществляется при проведении дифференцированного зачета по УД «Материаловедение». Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования.

Предметом оценки освоения УД являются элементы компетенций: умения, знания.

Дифференцированный зачет проводится в учебном кабинете 206 «Материаловедение».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- места для обучающихся и преподавателя;

- комплект контрольно-оценочных заданий;

Текущий контроль знаний и умений по учебной дисциплине «Материаловедение»  осуществляется по результатам:

- опроса на уроках;

- проверки контрольной работы;

- оценивания лабораторных работ

- оценивание выполнения самостоятельных внеаудиторных работ.

- Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний

2.1 Задания для текущего контроля:

Для проверки умений и знаний по дисциплине «Материаловедение», специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) используются задания лабораторных (№№1-5), контрольная работа, контрольные вопросы (для опроса), а также задания внеаудиторных самостоятельных работ.

Перечень лабораторных работ

|  | № работы |  | Наименование |  | К-во часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Определение твердости металлов по Бринеллю и Роквеллу |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Исследование микроструктуры стальных сплавов в равновесном состоянии |  | 2 |  |
|  | 3 |  | Проведение закалки и отпуска стальных образцов с испытанием твердости |  | 2 |  |
|  | 4 |  | Исследование микроструктуры цветных металлов и сплавов |  | 2 |  |
|  | 5 |  | Определение удельного сопротивления проводника |  | 2 |  |
|  | Итого |  |  |  | 10 |  |

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ

| № п/п | Наименование самостоятельных работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка сообщения | 1 |
|  | Расчет базиса ГЦК решетки | 1 |
|  | Заполнение таблицы «Способы определения твердости металла» | 1 |
|  | Моделирование процесса кристаллизации для условий с низкой степенью переохлаждения | 1 |
|  | Выполнение схемы ячейки твердых растворов замещения и внедрения, если тип решетки-растворителя ОЦК |  |
|  | Заполнение таблицы «Характеристика структур железоуглеродистых сплавов» | 1 |
|  | Заполнение таблицы «Классификация стали и чугуна по равновесной структуре» | 1 |
|  | Построение кривых охлаждения железоуглеродистых сплавов с содержанием углерода 0,2%, 0,6%, 0,8%, 2,14%, 4,3%, 6,67% с указанием структуры | 1 |
|  | Решение задач по теме | 1 |
|  | Построение кристаллической решетки мартенсита | 1 |
|  | Расшифровка марок сталей | 1 |
|  | Подбор конструкционных материалов и назначение термообработки к ним | 1 |
|  | Подготовка к контрольной работе | 1 |
|  | Расшифровывание марок сплавов на основе алюминия | 1 |
|  | Подготовка к лабораторной работе | 1 |
|  | Расшифровка марок сплавов на основе меди | 1 |
|  | Подготовка сообщения | 1 |
|  | Подбор клея для склеивания заданных деталей | 1 |
| ИТОГО |  | 24 |

Контрольная работа

Вариант №1

- Расшифруйте марки сталей: Сталь 08кп, сталь 15ХСНД, сталь Р9М5, сталь ШХ15, сталь 6Х

- Подберите упрочняющую термообработку для пружины, изготовленной из стали 65. Процесс изобразите графически.

- Дайте определение структурам: феррит, сорбит, мартенсит.

Вариант №2

- Расшифруйте марки сталей: сталь 09Г2С, ст3кп, сталь Р5М6, сталь ШХ20, сталь ХВГ

- Подберите упрочняющую термообработку для резца из стали У11. Процесс изобразите графически.

- Дайте определение структурам: аустенит, цементит, ледебурит

Контрольные вопросы (для опроса)

З1. область  применения,  методы измерения  параметров  и способы  получения свойств материалов;

З2 - способы получения материалов с заданным комплексом свойств;

З3 – правила  улучшения  свойств материалов;

З4 - особенности  испытания материалов

- Расскажите о строении металлов

- Перечислите кристаллические решетки, образовываемые металлами

- Подсчитайте базис решетки ОЦК

- Расскажите о возможных методах определения твердости металлов

- Опишите процессы, происходящие в литом слитке

- Дайте определение твердому раствору, механической смеси и химическому соединению

- Ответьте на вопрос: как строится диаграмма Fe- Fe3C

- Перечислите образующиеся структуры железоуглеродистых сплавов

- Дайте характеристику структурам железоуглеродистых сплавов

- Какие превращения аустенита происходят при охлаждении и нагреве

- Расскажите в чем различие и что общего у структуры перлита, сорбита, троостита

- Объясните как происходит пластическая деформация в поликристалле

- Дайте определение наклепу

- Что вы знаете о цветных металлах?

- Расскажите о материалах с высокой прочностью и устойчивых к воздействию температуры и рабочей среды.

- Какие существуют неметаллические материалы?

- Расскажите о материалах с магнитными и тепловыми свойствами.

- Расскажите о материалах с электрическими свойствами.

- Ответьте на вопрос: как меняются свойства и строение наклепанных металлов Перечислите технологические свойства металлов и раскройте каждое из них.

- Расскажите какое влияние оказывает углерод на свойства стали

- Какие материалы применяют для изготовления постоянных магнитов

- Поясните какие стали называются динамной сталью, а какие трасформаторным железом

- Объясните как влияет нарушение технологии проведения термической обработки на качество продукции

- Что такое диффузионное насыщение металлами и неметаллами

- Какой принцип маркировки сплавов на основе меди и алюминия.

2.2 Задания для промежуточной аттестации:

Тестовые задания для дифференцированного зачета

Вариант №1

1. Упорядоченное расположение атомов в пространстве

- линейная дислокация

- кристаллическая решетка

- анизотропия

- дендритная ликвация

2. Способ измерения твердости закаленной стали

- по Виккерсу

- по Шору

- по Роквеллу

- по Бринеллю

3. Частая причина разрушения деталей машин в зимних условиях эксплуатации

- красностойкость

- усадка

- хладноломкость

- старение

4. Кристаллическая решетка железа при комнатной температуре

- ОЦК

- ГЦК

- ГПУ

5. Результат влияния крупнозернистой структуры в металле

- повышение хрупкости

- изменение магнитных свойств

- снижение теплопроводности

- стабилизация ударной вязкости

6. Структура металлов и сплавов в литом состоянии

- дендритная

- аморфная

- слоистая

- мартенситная

7. Основная сдаточная характеристика деталей после термической обработки

- твердость

- масса

- шероховатость

8. Температура, при которой происходит какое-либо превращение

- критическая точка

- температура деформации

- абсолютная температура

- порог хладноломкости

9. Структура, обладающая наименьшей твердостью

- мартенсит

- перлит

- ледебурит

- феррит

10. Метод полного устранения наклепа

- рекристализационный отжиг

- поверхностная закалка

- старение

- цементация

11.Упрочнение металла при пластической деформации

- полиморфизм

- перекристаллизация

- наклеп

- анизотропия

12. Содержание углерода в сталях (%)

- более 0,8

- менее 2,14

- 4,3

- 0,02

13. Определение эвтектики

- твердый раствор

- механическая смесь

- химическое соединение

- жидкий раствор

14.Свойство металлов перестраивать кристаллическую решетку

- полиморфизм

- текстура

- анизотропия

- дислокация

15. Твердость это:

- способность материала противостоять пластической деформации

- способность материала сопротивляться усталостному разрушению

- способность материала сопротивляться внедрению в него инородного твердого тела

- способность материала сопротивляться хрупкому разрушению

16. Структура, представляющая собой твердый углерода в Feα

- аустенит

- феррит

- цементит

- перлит

17. Содержание углерода в перлите (%)

- 0,8

- 2,14

- 4,3

- 6,67

18. Микроструктура доэвтектоидной стали при комнатной температуре (несколько вариантов ответа)

- вторичный цементит

- перлит

- феррит

- аустенит

19. Отжиг второго рода

- полный

- рекристаллизационный

- диффузионный

20. Линия диаграммы, на которой расположена критическая точка А3

- AC

- GS

- PSK

- SE

21. Термообработка, состоящая в нагреве стали до температуры выше критической, выдержке и быстром охлаждении

- Отжиг

- Закалка

- Нормализация

- отпуск

22. Одна из причин образования закалочных трещин

- неправильно выбранная охлаждающая среда

- недогрев при закалке

- коробление

- анизотропия

23. Температура закалки стали 40, (%)

- 630

- 1000

- 820

- 710

24. Марка стали, дающая наибольшую твердость после закалки

- 20

- 35Л

- 50

- У8

25. Сталь 08кп по качеству

- Качественная

- Обыкновенного качества

- Высококачественная

- Особовысококачественная

26.Сплав, называемый латунью

- медь с алюминием

- медь с цинком

- алюминий с кремнием

- железо с никелем

27.Марка стали, применяемая для изготовления хирургического инструмента

- 45

- У10

- 40Х13

- ХВГ

28. Температура закалки стали У13А, °С

- 450

- 880

- 1000

- 760

29. Способ упрочнения стали 7Х3

- закалка

- отжиг

- нормализация

- отпуск

30.Марка стали, называемая быстрорежущей

- Р18

- ШХ15

- А12

- 45Х

31.Содержание углерода в улучшаемых сталях (%)

- до 0,25

- 0,3…0,5

- 0,5…0,7

- От 1,0

32.В маркировке бронзы содержание меди

- высчитывается

- указывается

- в бронзе медь не содержится

33. Критерий разделения сталей по качеству (несколько вариантов ответа)

- степень раскисления

- легированность

- содержание серы

- содержание фосфора

34.Способ упрочнения алюминиевых сплавов (несколько вариантов ответа)

- закалка

- старение

- отжиг

- нормализация

35.Антифрикционный материал, применяемый во вкладышах подшипников скольжения

- баббит

- дуралюмин

- титан

- бериллий

Вариант №2

1. Способ измерения твердости стали после отжига

- По Шору

- По Роквеллу

- По Бринеллю

- По Виккерсу

2. Кристаллическая решетка железа при температуре 1000°С

- ГЦК

- ОЦК

- ГПУ

3. Структура стали, обладающая наибольшей твердостью

- перлит

- феррит

- аустенит

- мартенсит

4. Определение цементита –

- химическое соединение железа с углеродом

- механическая смесь феррита и аустенита

- твердый раствор углерода в Fеα

5. Неоднородность свойств различных направлений кристалла

- текстура

- полиморфизм

- анизотропия

- изотропность

6. Порог хладноломкости

- сопротивление изнашиванию при трении

- температура перехода в хрупкое состояние

- критическая концентрация примесей в сплаве

- точка замерзания металла

7. Содержание углерода в перлите, (%) (несколько вариантов ответа)

- 0,8

- 2,14

- 4,13

- 6,67

8. Микроструктура заэвтектоидной стали при комнатной температуре

- перлит

- феррит

- цементит

- аустенит

9. Структура, представляющая собой пересыщенный твердый раствор углерода в Feα

- мартенсит

- феррит

- аустенит

- ледебурит

10. Критическая точка А3 расположена на линии диаграммы

- PSK

- ECF

- SE

- GS

11. Термообработка, состоящая в нагреве стали до температуры выше критической и охлаждении на воздухе

- закалка

- нормализация

- отжиг

- азотирование

12. Способ исправления перегрева в стали

- закалка

- цементация

- отжиг

- азотирование

13. Микроструктура эвтектоидной стали после закалки

- мартенсит

- цементит

- перлит

- феррит

14. Температура закалки стали У12, °С

- 580

- 770

- 920

- 1040

15. На что указывают цифры в маркировке бронзы БрБ3

- Содержание бронзы

- Условный номер сплава

- Содержание бериллия

- Содержание углерода в сотых долях процента

16. Термообработка, состоящая в нагреве стали не выше Ас1, выдержке и последующем охлаждении с печью –

- отпуск

- закалка

- нормализация

- отжиг

17. Диффузионное насыщение поверхности стали углеродом

- цементация

- нормализация

- улучшение

- азотирование

18.Содержание углерода в цементуемых сталях, (%)

- 0,1…0,25

- 0,3…0,5

- 0,5…0,7

19. Марка стали, относящаяся к доэвтектоидным сталям

- 15

- ШХ15

- ХНВ

- У10

20. Способ упрочнения стали 45

- отжиг

- азотирование

- отпуск

- закалка

21. Конечная цель цементации стали

- получение мелкозернистой структуры сердцевины

- понижение содержания углерода  в стали

- получение в изделии твердого поверхностного слоя при сохранении вязкой сердцевины

- увеличение пластичности поверхностного слоя

22. Сплавы, к которым относятся баббиты

- жаропрочные

- высокопрочные

- антифрикционные

- легкие

23. Сплав марки Л62

- литейная сталь с содержанием углерода 0,62%

- литейный алюминиевый сплав с 62% алюминия

- сплав меди с цинком, где содержание меди 62%

- сплав бронзы с медью, содержащий 63% бронзы

24. Применение магнитно- твердых материалов

- Магнитопроводы токов высокой частоты

- Постоянные магниты

- Электромагниты

- Трасформаторы переменного тока

25. Температура закалки стали У8А, °С

- 300

- 600

- 760

- 1000

26. Способ упрочнения стали 60С2

- отжиг

- нормализация

- закалка

- старение

27. Сталь марки ХВГ по назначению

- инструментальная

- специальная

- конструкционная

28. Способ упрочнения сплава Д1(несколько вариантов ответа)

- закалка

- старение

- отжиг

- отпуск

29. Марка стали, обеспечивающая наибольшую износостойкость

- 10кп

- 30Л

- ШХ15

- 45

30.Сплав, называемы силумин –

- сплав меди с алюминием

- сплав алюминия с кремнием

- сплав алюминия с оловом

- сплав меди с силумином

31.Термическая обработка пружин состоит из

- Закалки + низкого отжига

- Азотирования + низкого отпуска

- Закалки + среднего отпуска

- Закалки + высокого отпуска

32. Температура нагрева заэвтектоидной стали 750ºС, охлаждение в воде. Какой это вид термообработки

- отжиг

- закалка

- нормализация

- отпуск

33. Силицирование это

- насыщение поверхностных слоев стальных деталей атомами алюминия

- насыщение поверхностных слоев стальных деталей атомами бора

- насыщение поверхностных слоев стальных деталей атомами кремния

- насыщение поверхностных слоев стальных деталей атомами углерода

34. Кристаллическое строение мартенсита

- химическое соединение железа с углеродом

- твердый раствор гамма железа с углеродом

- механическая смесь перлита с ферритом

- пересыщенный твердый раствор альфа железа с углеродом

35. Тип металлов, к которому относятся железо и его сплавы

- черные

- тугоплавкие

- цветные

- благородные

| Эталон ответов на тестовые задания |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТЗ | Вариант №1 | Вариант №2 |
|  | Ответ | Ответ |
| 1 | б | в |
| 2 | в | а |
| 3 | в | г |
| 4 | а | а |
| 5 | а | в |
| 6 | а | б |
| 7 | а | а |
| 8 | а | а, в |
| 9 | г | а |
| 10 | а | г |
| 11 | в | б |
| 12 | б | в |
| 13 | а | а |
| 14 | а | б |
| 15 | в | в |
| 16 | б | г |
| 17 | а | а |
| 18 | б, в | а |
| 19 | а | а |
| 20 | б | г |
| 21 | б | в |
| 22 | а | в |
| 23 | в | в |
| 24 | г | б |
| 25 | а | в |
| 26 | б | в |
| 27 | г | а |
| 28 | а | а, б |
| 29 | а | в |
| 30 | а | б |
| 31 | б | в |
| 32 | а | б |
| 33 | в, г | в |
| 34 | а, б | г |
| 35 | а | а |

2.2.2. Требования к выполнению контрольно-оценочных заданий

На выполнение контрольно-оценочного задания (теста) отводится 30 минут.

Оценка за тестовые задания определяется после сравнения с эталоном:

| Количество правильных ответов | Оценка обучающегося |
| --- | --- |
| 30-35 | 5 (отлично) |
| 25-30 | 4 (хорошо) |
| 20-25 | 3 (удовлетворительно) |
| 19 и менее | 2 (неудовлетворительно) |

Литература

Основные источники:

- Черепахин А.А. Материаловедение [текст]  : учебник / А.А. Черепахин, И.И. Колтунов В.А., Кузнецова — 4-е изд,-М.: КНОРУС, 2018. — 238 с. — (Среднее профессиональное образование).

- Методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ по учебной дисциплине "Материаловедение" для специальности 15.02.07 Автоматизация промышленных процессов и производств (по отраслям) (базовая подготовка) [Текст]/ Ю.А. Мороз; ЮУрГТК. - Челябинск: РИО, 2019. - 22 с.

- Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине «Материаловедение» для специальности 15.02.07Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) (базовая подготовка) Текст/ Ю.А. Мороз; ЮУрГТК. - Челябинск: РИО, 2019. - 13 с.

Дополнительные источники:

4) Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело [текст]: учебник для среднего проф. образования /Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко.- 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2019.- 294с. – (Среднее проф. образование)

Интернет-ресурсы:

1. http://supermetalloved.narod.ru

2. http://www.sinol.by/materialovedenie

3. http://materiall.ru

4. http://mtkm.omgtu.ru