Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Материаловедение»

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности СПО

для специальности 22.02.06 Сварочное производство (базовая подготовка)

г. Челябинск, 2018г.

| Комплект контрольно-оценочных средств составлен в соответствии с ФГОС СПО специальности 22.02.06 Сварочное производство и утвержденной программой учебной дисциплины «Материаловедение» | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»__________2018 г. Председатель ПЦК ________ Н.И.Севостьянова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _________ Т.Ю. Крашакова «___»__________2018 г. |
| --- | --- | --- |

## Автор: Мороз Ю.А. -  преподаватель  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на комплект контрольно-оценочных средств

по учебной дисциплине «Материаловедение»

для специальности 22.02.06 Сварочное производство (базовая подготовка),

составленный преподавателем Южно-Уральского государственного технического колледжа Мороз Ю.А.

Комплект контрольно-оценочных средств (ККОС) по учебной дисциплине                        «Материаловедение» для специальности 22.02.06 Сварочное производство (базовая подготовка) составлены в соответствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта СПО и с утвержденной программой учебной дисциплины «Материаловедение» (УД). Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки уровня освоения программы УД подготовки специалистов среднего звена по специальности 22.02.06 Сварочное производство (базовая подготовка).

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет осуществлять текущий контроль и оценивать результаты обучения по УД «Материаловедение»

умения:

  - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

  - определять виды конструкционных  материалов;

  - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;

  - проводить исследования и испытания материалов;

  - выбирать термическую и химико-термическую обработку сплавов

  - назначать режимы термической и химико-термической обработки сплавов

знания:

  - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;

  - классификацию и способы получения композиционных материалов;

  - принципы выбора конструкционных материалов для их применения в производстве;

  - строение и свойства металлов, методы их исследования;

  - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения.

ККОС по учебной  дисциплине «Материаловедение» для специальности 22.02.06 Сварочное производство) (базовая подготовка) может быть использован в образовательном процессе.

Технический директор                                                                        Р.Г. Девальд

ЗАО ВММ-2

СОДЕРЖАНИЕ

| I. | Паспорт контрольно-оценочных средств УД 1.1 Область применения ККОС 1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 1.2.1 Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 1.2.2 Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины | 5 |
| --- | --- | --- |
| II. | Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний: | 8 |
| 2.1 | Задания для текущего контроля | 9 |
| 2.2 | Задания для промежуточной аттестации | 10 |

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

## 1.1. Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки уровня освоения учебной дисциплины ОП.08. Материаловедение программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство  (базовая подготовка). Объектами контроля по УД являются элементы компетенций:

умения:

  - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

  - определять виды конструкционных  материалов;

  - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;

  - проводить исследования и испытания материалов;

  - выбирать термическую и химико-термическую обработку сплавов

  - назначать режимы термической и химико-термической обработки сплавов

знания:

  - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;

  - классификацию и способы получения композиционных материалов;

  - принципы выбора конструкционных материалов для их применения в производстве;

  - строение и свойства металлов, методы их исследования;

  - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения.

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

1). Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и элементов общих компетенций (ОК):

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного процесса

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соединений с заданными свойствами

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для получения качественной продукции ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических режимов, трудовых и материальных затрат. ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения задания ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности

2). Освоение умений и усвоение знаний

| Освоенные умения и усвоенные знания | №№ вариантов заданий для проверки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| У1. Распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; | Лабораторные работы №№ 1-9 Самостоятельная работа по выполнению внеаудиторных заданий. |
| У2. Определять виды конструкционных материалов | Лабораторные работы № № 6 – 9 Практическая работа № 6 Контрольные вопросы (для опроса) Самостоятельная работа по выполнению внеаудиторных заданий. |
| У3. Выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; | Контрольные вопросы (для опроса) Самостоятельная работа по выполнению внеаудиторных заданий. |
| У4. Проводить исследования и испытания материалов | Лабораторные работы №№1,2,4 |
| - З1. Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; | Лабораторные работы № 2,4,5,6,7,8,9 Контрольные вопросы (для опроса) №№ 1-31 Самостоятельная работа по выполнению внеаудиторных заданий, экзамен. |
| З2. Классификацию и способы получения композиционных материалов | Контрольные вопросы (для опроса) № 19 Самостоятельная работа по выполнению внеаудиторных заданий, экзамен. |
| З3. Принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; | Контрольные вопросы (для опроса) №№ 1-31 Самостоятельная работа по выполнению заданий, экзамен. |
| З4. Строение и свойства металлов, методы их исследования; | Лабораторные работы №№1-9, контрольные вопросы (для опроса) №№ 1-31, экзамен. |
| З5 Классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения | контрольные вопросы (для опроса) №№ 1-31, экзамен. |

## 1.2. Система контроля и оценки освоения программы УД

    - Формы промежуточной аттестации по УД

| Форма промежуточной аттестации | Семестр |
| --- | --- |
| Экзамен | IV семестр |

    - Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний  по дисциплине производится по результатам:

- текущего контроля (оценок, полученных за выполнение практических и внеаудиторных самостоятельных работ)

Критерии оценивания:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;

- оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся  за  работу, выполненную в полном объеме с недочетами;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся  за работу, выполненную в не полном объеме  (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы);

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме  (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы).

-  выполнения контрольно-оценочных заданий (критерии оценивания см. п.2.2.2).

Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.

- Комплект материалов для оценки освоенных умений и

усвоенных знаний

2.1 Комплект материалов для оценки уровня усвоенных знаний и освоенных умений (задания для текущего контроля):

Для проверки умений и знаний по дисциплине «Материаловедение», специальности 22.02.06 Сварочное производство (базовая подготовка) используются задания практических (№1-6), лабораторных (№№1-9), контрольные вопросы (для опроса), а также внеаудиторных самостоятельных работ.

Перечень лабораторных и практических работ

| № работы | Наименование | К-во часов |
| --- | --- | --- |
| ЛР 1 | Определение твердости металлов | 2 |
| ЛР 2 | Определение ударной вязкости металлов. | 2 |
| ЛР 3 | Исследование микроструктуры железоуглеродистых сплавов в равновесном состоянии | 2 |
| ЛР 4 | Проведение закалки и отпуска стальных образцов с испытанием твердости | 2 |
| ЛР 5 | Исследование микроструктуры сталей после термической и химико-термической обработки | 4 |
| ЛР.6 | Исследование микроструктуры чугунов | 2 |
| ЛР.7 | Исследование микроструктуры цветных металлов и сплавов | 2 |
| ЛР.8 | Исследование микроструктуры и свойств легированных сталей | 2 |
| ЛР.9 | Исследование структуры наплавленных поверхностей | 2 |
| ПР.1 | Построение диаграмм состояния железоуглеродистых сплавов | 4 |
| ПР.2 | Определение структуры зоны термического влияния при сварке | 4 |
| ПР.3 | Выбор режима закалки стальной детали |  |
| ПР.4 | Выбор режима отпуска закаленной детали в зависимости от требуемой твердости |  |
| ПР.5 | Выбор режима термообработки чугунной отливки | 2 |
| ПР.6 | Определение видов конструкционных материалов | 2 |

Перечень самостоятельных работ

| № п/п | Наименование самостоятельных работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка сообщения | 1 |
|  | Составление аналитической таблицы «Чугун и характеристика его производства» | 1 |
|  | Составление аналитической таблицы «Сталь и способы ее получения» | 1 |
|  | Составление таблицы «Виды определения твердости металла» | 1 |
|  | Построение диаграммы испытания образца на растяжение | 1 |
|  | Заполнение таблицы «Методы защиты металла от коррозии» | 1 |
|  | Расчет базиса ГЦК решетки | 1 |
|  | Построение кристаллографических плоскостей (001), (331) (100), | 1 |
|  | Моделирование процесса кристаллизации с малой степенью переохлаждения | 1 |
|  | Построение кристаллической решетки твердого раствора замещения и внедрения для случая, если решетка - растворитель ОЦК | 1 |
|  | Построение кривых охлаждения для сплавов в случае кристаллизации твердого раствора и механической смеси | 2 |
|  | Заполнение таблицы «Характеристика структур железоуглеродистых сплавов» | 1 |
|  | Заполнение таблицы «Классификация сталей и чугунов по равновесной структуре» | 1 |
|  | Построение кривых охлаждения с содержанием углерода 0,2%, 0,6%, 0,8%, 2,14%, 4,3%, 6,67% с указанием структуры | 3 |
|  | Построение диаграммы ЗТВ сварного шва | 1 |
|  | Решение задачи | 1 |
|  | Построение кристаллической решетки мартенсита | 1 |
|  | Составление схемы «Превращения аустенита при непрерывном охлаждении» | 1 |
|  | Назначение режима термообработки: нормализации, закалки, отпуска, старения, обработки холодом. | 5 |
|  | Решение задач | 2 |
|  | Продолжение схемы «Классификация конструкционных материалов» | 1 |
|  | Подготовка сообщения на тему: «Способы повышения конструкционной прочности» | 1 |
|  | Заполнение таблицы «Характеристика структуры чугуна» | 1 |
|  | Расшифровка марки чугунов | 1 |
|  | Построение графика отжига белого чугуна | 1 |
|  | Подбор материала для заданной конструкции | 4 |
|  | Расшифровка марки сплавов на основе алюминия | 1 |
|  | Расшифровка марки сплавов на основе меди | 1 |
|  | Расшифровка марки сплавов на основе магния | 1 |
|  | Подбор материала для заданной конструкции | 2 |
|  | Заполнение таблицы «Характеристика легированных сталей» | 1 |
|  | Подбор материала для заданной конструкции | 3 |
|  | написание рефератов по темам «Резина», «Пластмассы, применяемые в машиностроении» | 2 |
|  | Подбор материала для заданной конструкции | 4 |
|  | Составление технологии изготовления порошковых материалов | 1 |
|  | Подготовка презентации на тему: «Производство композиционных материалов» | 1 |
|  | Заполнение таблицы «Дефекты литейных заготовок» | 1 |
|  | Заполнение таблицы «Характеристика операций давлением» | 1 |
|  | Заполнение таблицы «Виды проката» | 1 |
|  | Заполнение таблицы «Характеристика операций обработки резанием» | 1 |
|  | Заполнение таблицы «Виды инструмента для механической обработки» | 1 |
|  | Всего | 59 |

Контрольные вопросы (для опроса)

З1. Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;

З2 - классификацию и способы получения композиционных материалов;

З3 - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве;

З4 - строение и свойства металлов, методы их исследования;

З5 – классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения;

- Расскажите о механических свойствах металлов и методах их определения.

- Перечислите технологические свойства металлов и раскройте каждое из них.

- Какие существуют неразрушающие методы контроля металлов?

- Какая существует классификация термической обработки металлов?

- Расскажите о термомеханической обработке металлов.

- Расскажите о химико-термической обработке.

- Что общего и в чем различие между диффузионным насыщением металлами и неметаллами?

- Какое влияние оказывает углерод на свойства сталей и чугунов?

- Какое влияние на свойства сталей оказывают легирующие элементы?

- Расскажите о материалах с особыми технологическими свойствами.

- Дайте определение конструкционным материалам и требования, предъявляемые к ним.

- Перечислите способы повышения конструкционной прочности.

- Расскажите о материалах с высокими упругими свойствами.

- Назовите износостойкие и антифрикционные материалы.

- Что вы знаете о цветных металлах?

- Расскажите о материалах с высокой прочностью и устойчивых к воздействию температуры и рабочей среды.

- Какие существуют неметаллические материалы?

- Составьте технологию изготовления изделий из порошков.

- Дайте характеристику композиционным материалам

- Определите сущность литейного производства.

- В чем сущность процесса обработки металлов давлением?

- Охарактеризуйте сущность процесса обработки резанием.

- Виды операций при обработке резанием.

- Расскажите о процессе образования стружки.

- Как происходит формообразование и формоизменение заготовок.

- Какие зоны формируются при сварке металлов.

- Как протекает первичная кристаллизация в металле шва?

- Расскажите о вторичной кристаллизации в зоне термического влияния.

- Дайте определение прокаливаемости и закаливаемости стали.

- Охарактеризуйте строение чугунов.

- Приведите признаки классификации чугунов.

2.2 Комплект материалов для оценки уровня освоения учебной дисциплины на экзамене (задания для промежуточной аттестации):

Перечень  теоретических вопросов для экзаменующихся

- Кристаллическое строение твердых тел. Анизотропия.

- Строение аморфных тел. Металлическое стекло.

- Сущность доменного процесса. Продукты доменного производства.

- Способы защиты изделия от коррозии.

- Сущность передела чугуна в сталь.

- Способы получения стали.

- Полиморфизм железа. Температура, при которой происходят какие-либо изменения в сплаве. Точка Кюри.

- Механические свойства металлов и методы их определения.

- Кристаллизация металлов и сплавов. Кривые охлаждения металлов и сплавов.

- Процессы, протекающие в период кристаллизации. Строение литого слитка.

- Основные равновесные диаграммы состояния сплавов, их анализ.

- Основные фазы и структуры, образующиеся при кристаллизации железоуглеродистых сплавов. Их характеристика.

- Процессы, протекающие в поликристалле при пластической и упругой деформации.

- Явление наклепа. Возврат и рекристаллизация.

- Классификация термической обработки металлов. Краткая характеристика.

- Понятие эвтектики и эвтектоиды. Что общего и в чем различие?

- Термомеханическая обработка. Какой вид этой обработки предпочтительнее для производства и почему.

- Химико-термическая обработка. Виды и цели применения.

- Отжиг: виды, назначение, применение.

- Нормализация и технология проведения.

- Отпуск. Виды и цели применение.

- Закалка. Виды, цели и применение.

- Поверхностное упрочнение. Виды технология проведения.

- Дефекты термообработки. Методы их предупреждения и устранения.

- Цементация, азотирование. Режим и технология проведения.

- Цианирование, нитроцементация. Режим и технология проведения.

- Алитирование, борирование, силицирование. Цель и результат проведения.

- Требования, предъявляемые к конструкционным материалам. Способы повышения конструкционной прочности.

- Влияние углерода на свойства железоуглеродистых сплавов.

- Влияние легирующих элементов на структуру сплавов.

- Классификация сталей.

- Чугуны: виды, маркировка, применение.

- Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием.

- Рессорно-пружинные стали. Термообработка изделий из этих сталей.

- Железоуглеродистые сплавы с высокими литейными свойствами.

- Износостойкие стали. Характеристики и маркировка.

- Антифрикционные сплавы. Состав, свойства и применение.

- Сплавы на основе алюминия.

- Сплавы на основе меди.

- Материалы с высокой прочностью. Свойства и применение.

- Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды. Их свойства, состав и применение.

- Строение полимеров. Пластмассы.

- Резина, каучук. Свойства и применение.

- Материалы для режущих инструментов: стали, спеченные твердые сплавы, сверхтвердые материалы.

- Технология изготовления изделий из порошков.

- Классификация порошковых материалов и их применение.

- Состав, строение, свойства и применение композиционных материалов.

- Сущность литейного производства. Технологический процесс получения отливок.

- Сущность и технологии обработки металлов давлением.

- Сущность обработки резанием.

- Особенности строения и свойства полимерных материалов.

- Ковка и штамповка: оборудование, сущность, применение.

- Материалы для измерительных инструментов.

- Виды операций при обработке резанием.

- Волочение и прессование металла.

- Композиционные материалы: состав, строение и применение.

- Первичная и вторичная кристаллизация металла шва и ЗТВ

- Формирование и кристаллизация сварочной ванны

- Кристаллическое строение металлов

- Дефекты при литье.

Перечень практических заданий для экзаменующихся

Задание 1

Подберите материал для изготовления сверла для станочной обработки стали 09Г2С и предложите термическую обработку для выбранного материала. Твердость составляет 63HRC. Изобразить процесс термообработки графически.

Задание 2

Подберите материал для изготовления подшипников качения, работающих при статических нагрузках. Укажите маркировку этого материала и назначьте режим термической обработки.

Задание 3

Подберите марку стали для производства рессоры автомобиля и укажите термообработку для этого изделия. Изобразить процесс термообработки графически.

Задание 4

Подберите марку стали для резца при ручной металлообработке. Назначьте упрочняющую термообработку. Изобразить процесс термообработки графически.

Задание 5

Подберите материал для изготовления радиаторов центрального отопления, укажите марку и структуру выбранного материала

Задание 6.

Подберите упрочняющую термообработку для вала из стали 45, ø 20 мм. Изобразить процесс термообработки графически.

Задание 7

Выберите материал для изготовления станины станка, работающего в легких условиях, при небольших нагрузках. Способ производства станины – литье. Укажите марку и структуру материала

Задание 8

Подберите материал и термообработку для изготовления подшипника качения, работающего в условиях динамической нагрузки. Режим термической обработки изобразите графически.

Задание 9

Подберите материал для изготовления топора, назначьте режим термообработки к выбранному материалу. Изобразите процесс термической обработки графически.

Задание 10

Подберите марку стали для изготовления пружины с твердостью поверхности 45 HRC и назначьте термообработку для этого изделия. Изобразить процесс термообработки графически.

Задание 11

Выберите и назначьте режим термообработки для изготовления штангенциркуля. Изобразить процесс термообработки графически.

Задание 12

Подберите и назначьте термообработку для втулки, работающей в условиях интенсивного износа. Изобразить процесс термообработки графически.

Задание 13

Подберите материал фрезы для станочной обработки стали Ст3 и режущей пластины к ней.

Задание 14

Выберите материал для изготовления болтов, работающих в неответственных конструкциях.

Задание 15

Выберите сталь и назначьте термообработку для фрезы токарного станка, обрабатывающего сталь 45. Изобразить процесс термообработки графически.

Задание 16

Подберите материал и назначьте режим цементации для шестерни. Изобразить процесс термообработки графически.

Задание 17

Подберите марку стали и назначьте режим азотирования для детали, требующей максимальной твердости. Изобразить процесс термообработки графически.

Задание 18

Подберите и назначьте упрочняющую термообработку для метчиков. Изобразить процесс термообработки графически.

Задание 19

Выберите материал и назначьте термообработку для пружины автомобиля. Процесс термической обработки изобразите графически.

Задание 20

Назначьте режим термообработки и сроки возможной эксплуатации заклепок из дуралюмина

Задание 21

Выберите материал для производства гусеничных траков.

Задание 22

Назначьте термообработку стали 18ХГТ для изготовления шестерен коробки скоростей легковых автомобилей, требуемая твердость поверхности 60 HRC. Изобразить процесс термообработки графически.

Задание 23

Подберите материал для изготовления гвоздей и расшифруйте марку выбранного материала

Задание 24

Подберите материал для изготовления вкладыша подшипника скольжения, укажите структуру выбранного материала.

Задание 25

Подберите марку стали для изготовления фермы стрелы мостового крана.

Задание 26

Подберите сталь и назначьте упрочняющую термообработку для плашки, требуемая твердость поверхности 63 HRC. Изобразить процесс термообработки графически.

Задание 27

Подберите материал для изготовления ножниц и назначьте режим термической обработки. Процесс изобразите графически.

Задание 28

Подберите марку сплава для изготовления вкладыша в подшипнике скольжения.

Задание 29

Подберите материал для изготовления дроби, применяемой в дробеструйной установке. Требования к материалу: высокая твердость и прочность поверхности. Укажите структуру выбранного материала.

Задание 30

Сделайте выбор материала и термической обработки детали развертки. Требуемая твердость 60…63 HRC. Изобразить процесс термообработки графически.

Эталон ответов на практическое задание

| Номер задания | Показатель оценки |
| --- | --- |
| 1 | Выбирает быстрорежущую сталь Р9. Термообработка заключается в закалке до температуры 1230ºС в масле и трехкратном отпуске по 1 часу при температуре 620ºС (выбор термообработки осуществляется по марочнику сталей и сплавов). Изображает процесс термообработки графически. |
| 2 | Выбирает материалы, обладающие высокими антифрикционными свойствами и стойкостью к истиранию – стали легированные хромом (ШХ15, ШХ20 и т.д.), выбор термообработки по марочнику сталей и сплавов |
| 3 | Выбирает сталь 50ХГФА, назначает закалку при температуре 790-820ºС в масле, с последующим средним отпуском при температуре 400-480ºС (выбор термообработки по марочнику сталей и сплавов) Изображает процесс термообработки графически |
| 4 | Делает выбор стали для изготовления резца У12А, назначает закалку при температуре 750 - 780°С в воде, низкий отпуск при температуре 180-200ºС (выбор термообработки осуществляется по марочнику сталей и сплавов). Изображает процесс термообработки графически |
| 5 | Выбирает серый чугун марки СЧ15, структура – ферритная металлическая основа и пластинчатый графит |
| 6 | Назначает термообработку вала, заключающуюся в закалке при температуре 840ºС в воде и средний отпуск при температуре 400ºС (выбор термообработки осуществляется по марочнику сталей и сплавов). Изображает процесс термообработки графически |
| 7 | Выбирает серый чугун марки СЧ20 – структура ферритная металлическая основа и пластинчатый графит |
| 8 | Выбирает марку стали 18ХГТ, термообработка – цементация от 950 °С, закалка от 820-860°С в масле и низкий отпуск от 180-200°С (режимы термической обработки выбирает по марочнику сталей и сплавов). Изображает процесс графически. |
| 9 | Выбирает марку стали У7, термическая обработка и- закалка от 760°С и низкий отпуск при температуре 200°С |
| 10 | Выбирает стали 65, 65Г, термическая обработка заключается в закалке при температуре 800ºС в масле и средний отпуск при температуре 400ºС(выбор термообработки осуществляется по марочнику сталей и сплавов). Изображает процесс термообработки графически |
| 11 | Выбирает марку углеродистой инструментальной стали У8, назначает режим закалки и низкого отпуска при температурах 800ºС в воде и 160-200ºС соответственно (выбор термообработки осуществляется по марочнику сталей и сплавов). Изображает процесс термообработки графически |
| 12 | Выбирает марку стали ШХ15 и предлагает термообработку закалку в масле и низкий отпуск при температуре 840ºС и 200ºС соответственно (выбор термообработки осуществляется по марочнику сталей и сплавов). Изображает процесс термообработки графически |
| 13 | Выбирает марку стали для фрезы У13А, а режущую пластину к ней из твердосплава Т30К5 |
| 14 | Выбирает сталь А20 или сталь АЦ11. |
| 15 | Выбирает сталь быстрорежущую Р18, термообработка закалка в масле и трехкратный отпуск при температурах 1230ºС и 400ºС (выбор термообработки осуществляется по марочнику сталей и сплавов). Изображает процесс термообработки графически. |
| 16 | Выбирает сталь 20 и цементацию при температуре 950ºС, закалка при температуре 880ºС и отпуск при температуре 400ºС (выбор термообработки осуществляется по марочнику сталей и сплавов). Изображает процесс термообработки графически. |
| 17 | Выбирает сталь 38ХМЮА назначает азотирование стали при температуре 500ºС, (после закалки в масле и высокого отпуска при температуре 850ºС и 600ºС соответственно). Изображает процесс термообработки графически |
| 18 | Выбирает стальУ11А или быстрорежущая сталь Р12. По марочнику стали и сплавов выбирает подходящую термообработку в соответствии с выбранной маркой стали. Изображает процесс термообработки графически. |
| 19 | Выбирает сталь 50ХГФА, назначает закалку при температуре 790-820ºС в масле, с последующим средним отпуском при температуре 400-480ºС (выбор термообработки по марочнику сталей и сплавов) Изображает процесс термообработки графически |
| 20 | Выбирает сплав марки Д16, не позднее двух часов после закалки |
| 21 | Выбирает высокомарганцевистую сталь, с высокой склонностью к наклепу, Сталь 110Г13. |
| 22 | Назначает цементацию от 920-950ºС, закалка 820-860ºС в масле и отпуск при температуре 180-200ºС (выбор термообработки осуществляется по марочнику сталей и сплавов). Изображает процесс термообработки графически. |
| 23 | Выбирает марку стали ВСт3кп и приводит расшифровку данной марки стали |
| 24 | Выбирает баббит марки Б83, структура состоит из мягкой основы твердого раствора сурьмы в олове и твердых включений в виде химического соединения SnSb |
| 25 | Выбирает марку стали 10ХСНД |
| 26 | Выбирает сталь углеродистую инструментальную У11, термообработка закалка и низкий отпуск при температурах 750-780ºС и 180-200ºС соответственно (выбор термообработки осуществляется по марочнику сталей и сплавов). Изображает процесс термообработки графически. |
| 28 | Подбирает материал баббит Б83, структура состоит из мягкой основы твердого раствора сурьмы в олове и твердых включений в виде химического соединения SnSb |
| 29 | Выбирает белый чугун марки БЧ |
| 30 | Выбирает сталь 9ХС, термообработка заключается в закалке в масле и низком отпуске при температуре 840ºС и 170-200ºС соответственно (выбор термообработки осуществляется по марочнику сталей и сплавов). Изображает процесс термообработки графически. |

Пакет экзаменатора

| Номер и краткое содержание задания | Оцениваемые умения и знания | Показатели оценки |
| --- | --- | --- |
| Вариант № 1 Теоретические вопросы: - Кристаллическое строение твердых тел. Анизотропия. - Технология изготовления изделий из порошков Практические задания: Подберите материал для изготовления сверла и предложите термическую обработку для выбранного материала. Твердость составляет 63HRC. Изобразить процесс термообработки графически. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Дает определение твердого тела, перечисляет виды кристаллических решеток, приводит примеры металлов с разными кристаллическими решетками. Дает определение анизотропии, проводит примеры этого явления. - Называет исходные материалы для порошковой металлургии, называет преимущества перед традиционной металлургией, описывает технологию производства. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 2 Теоретические вопросы: - Строение аморфных тел. Металлическое стекло. - Формирование и кристаллизация сварочной ванны Практические задания: Подберите материал для изготовления подшипников качения. Укажите маркировку этих материалов. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Дает определение аморфных тел, строит кривую охлаждения аморфного тела, формулирует на основании графика принципиальное отличие от твердого тела. Дает определение металлическому стеклу и рассказывает способ его получения. - Объясняет процесс образования сварочной ванны, из каких металлов состоит сварочная ванна и процессы кристаллизации металлов в сварочной ванне. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 3 Теоретические вопросы: - Материалы для режущих инструментов: стали, спеченные твердые сплавы, сверхтвердые материалы. - Сущность доменного процесса. Продукты доменного производства. Практические задания: Подберите марку стали для производства рессоры автомобиля и укажите термообработку для этого изделия. Изобразить процесс термообработки графически. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Называет материалы, применяемые для изготовления режущих инструментов: инструментальные стали (У9, У10 и т.д.) режущие стали (Р18, Р20 и т.д.), Твердые сплавы на основе титана и кобальта, алмазные материалы, получаемые путем порошковой металлургии. - Дает определение доменной печи, рассказывает принцип работы, раскрывает сущность доменного процесса (восстановление железа из руд, науглероживание железа и получение жидкого чугуна), перечисляет продукты, получаемые в процессе плавки (чугун, доменный газ, шлак). - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 4 Теоретические вопросы: - Способы защиты изделия от коррозии. - Классификация порошковых материалов и их применение. Практические задания: Подберите марку стали для резца при ручной металлообработке. Назначьте упрочняющую термообработку. Изобразить процесс термообработки графически. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Дает определение коррозии, называет причины возникновения коррозии, перечисляет способы защиты ( воронение, эмалирование, легирование, лаки и т.д.). - Дает определение порошковым материалам, применяемых в металлургии, классифицирует их и называет область применения. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 5 Теоретические вопросы: - Сущность передела чугуна в сталь - Состав, строение, свойства и применение композиционных материалов. Практические задания: Подберите материал для изготовления радиаторов центрального отопления, укажите структуру выбранного материала. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Дает определение стали и чугуна, объясняет сущность передела чугуна в сталь (окисление железа в составе чугуне, науглероживание железа и раскисление стали) - Дает определение композиционным материалам, описывает строение, характеризует свойства и область применения. - .Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 6 Теоретические вопросы: - Способы получения стали. - Сущность литейного производства. Технологический процесс получения отливок. Практические задания: Подберите упрочняющую термообработку для вала из стали 45, ø 60 мм. Изобразить процесс термообработки графически. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Перечисляет способы получения стали (конверторный, мартеновский, в электропечах), проводит сравнительный анализ этих способов. - Дает определение отливки, перечисляет материалы, применяемые в производстве отливок, характеризует сущность литейного производства, перечисляет способы литья. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 7 Теоретические вопросы: - Полиморфизм железа. Температура, при которой происходят какие-либо изменения в сплаве. Точка Кюри - Сущность и технологии обработки металлов давлением Практические задания: Выберите материал для изготовления станины станка, работающего в легких условиях, при небольших нагрузках. Способ производства станины - литье | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Дает определение полиморфизма, чертит кривую охлаждения железа, с указанием температуры изменения кристаллической решетки железа и критических точек, показывает точку Кюри на диаграмме и поясняет ее назначение. - Характеризует сущность технологии обработки давлением, цели применения и перечисляет ее операции. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 8 Теоретические вопросы: - Механические свойства металлов и методы их определения - Сущность обработки резанием. Практические задания: Подберите материал и термообработку для изготовления подшипника качения, работающего в условиях динамической нагрузки. Режим термической обработки изобразите графически. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Перечисляет механические свойства металлов и методы их определения (измерение твердости, ударной вязкости, испытание на растяжение). - Объясняет сущность обработки металлов удаление поверхностного слоя металла в виде стружки, для того чтобы получить из заготовки деталь нужной формы. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 9 Теоретические вопросы: - Кристаллизация металлов и сплавов. Кривые охлаждения металлов и сплавов. - Виды операций при обработке резанием. Практические задания: Подберите материал для изготовления топора, назначьте режим термообработки к выбранному материалу. Изобразите процесс термообработки графически. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Дает определение кристаллизации, называет отличия кристаллизации чистого металла от сплава, чертит кривые охлаждения металла и сплава. - Дает определение операции резанием, перечисляет виды этих операций (сверление, точение, фрезерование и т.д.), раскрывает каждую из них. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 10 Теоретические вопросы: - Процессы, протекающие в период кристаллизации. Строение литого слитка 2 Особенности строения и свойства полимерных материалов. Практические задания: Подберите марку стали для изготовления пружины с твердостью поверхности 45 HRC и подберите термообработку для этого изделия. Изобразить процесс термообработки графически. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Рассказывает о процессах, происходящих в период кристаллизации (зарождение центров кристаллизации и рост центров кристаллизации), чертит схему литого слитка (Слиток Чернова) - Называет особенности строения полимеров, их отличия от металлов, свойства и область применения. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 11 Теоретические вопросы: - Основные равновесные диаграммы состояния сплавов, их анализ. - Дефекты при литье. Практические задания: Выберите марку стали и назначьте режим упрочняющей термообработки для изготовления штангенциркуля. Изобразить процесс термообработки графически. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Перечисляет все виды диаграмм состояния сплавов (диаграммы сплавов с ограниченной и неограниченной растворимостью компонентов), чертит диаграммы с указанием , образующихся фаз. - Перечисляет виды дефектов, возникающие при литье (усадочные раковины, термические трещины, поры, вмятины неметаллические включения т.п.), называет причины возникновения. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 12 Теоретические вопросы: - Основные фазы и структуры, образующиеся при кристаллизации железоуглеродистых сплавов. Их характеристика - Волочение и прессование металла. Практические задания: Подберите и назначьте термообработку для втулки, работающей в условиях интенсивного износа. Изобразить процесс термообработки графически. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Перечисляет все образующиеся при кристаллизации структуры (аустенит, цементит, феррит, перлит, ледебурит), дает характеристику каждой структуры. - Объясняет понятия волочения и прессования, перечисляет оборудование необходимое для производства этих операций, сущность и область применения.. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант №13 Теоретические вопросы: - Процессы, протекающие в поликристалле при пластической и упругой деформации. - Ковка и штамповка: оборудование, сущность, применение. Практические задания: Подберите материал фрезы для станочной обработки стали Ст3 и режущей пластины к ней. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Называет процессы, происходящие в поликристалле при пластической деформации (деформация отдельных зерен, деформация в приграничных районах), изображает изменения графически. - Дает определение ковки и штамповки, называет оборудование для этих процессов и область применения данных способов получения деталей. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа |
| Вариант № 14 Теоретические вопросы: - Явление наклепа. Возврат и рекристаллизация. - Влияние углерода на свойства железоуглеродистых сплавов Практические задания: Выберите материал для изготовления болтов, работающих в неответственных конструкциях. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Объясняет и изображает графически упрочнение при помощи пластической деформации, поясняет цели процесс рекристаллизации и возврата. - Дает пояснения о влиянии углерода на свойства и структуру сплава, изображает графически влияние углерода на твердость, пластичность и прочность. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 15 Теоретические вопросы: - Классификация термической обработки металлов. Краткая характеристика - Требования, предъявляемые к конструкционным материалам. Способы повышения конструкционной прочности Практические задания: Выберите сталь и назначьте термообработку для фрезы токарного станка, обрабатывающего сталь 45. Изобразить процесс термообработки графически. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Дает определение термической обработке, перечисляет виды термообработки и характеризует каждую из них. - Перечисляет требования к конструкционным материалам (прочность, долговечность, надежность), называет способы упрочнения (наклеп, термообработка, химико-термическая обработка, легирование). - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 16 Теоретические вопросы: - Понятие эвтектики и эвтектоиды. Что общего и в чем различие. - Влияние легирующих элементов на структуру сплавов. Практические задания: Подберите материал и назначьте режим цементации для шестерни. Изобразить процесс термообработки графически. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Дает определение эвтектики и эвтектоиды, объясняет различие и схожесть (кристаллизации из жидкого и твердого состояний) - Объясняет, какие элементы содержатся в сталях, какие элементы добавляют в качестве легирующих элементов и их влияние на структуру сталей (аустенитные, ферритные, ледебуритные). - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа |
| Вариант № 17 Теоретические вопросы: - Первичная и вторичная кристаллизация металла шва и ЗТВ - Классификация сталей. Практические задания: Подберите марку стали и назначьте режим азотирования для детали, требующей максимальной твердости. Изобразить процесс термообработки графически. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - .Разъясняет зоны, образующиеся при сварке - зона металла шва, зона сплавления и зона термического влияния. Поясняет процессы, протекающие при первичной и вторичной кристаллизации. - Рассказывает, по каким признакам классифицируют сталь (по качеству, по содержанию углерода, по назначению, по способу производства и т.д.). - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа |
| Вариант № 18 Теоретические вопросы: - Химико-термическая обработка. Виды и цели применения - Чугуны: виды, маркировка, применение Практические задания: Подберите и назначьте упрочняющую термообработку для метчиков. Изобразить процесс термообработки графически. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Дает определение химико-термической обработке, перечисляет виды, цели и назначение. - Дает определение чугуна, называет его виды (белый, серый, половинчатый), получение ковкого и высокопрочного чугунов, приводит пример маркировки чугунов и область применения. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 19 Теоретические вопросы: - Отжиг: виды, назначение, применение - Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием Практические задания: Выберите материал и назначьте термообработку для пружины автомобиля. Процесс термической обработки изобразите графически | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Дает определение термообработки, перечисляет виды отжига и дает краткую характеристику, цели и назначение каждого вида. - Дает определение стали, рассказывает о стали с улучшенной обработкой резанием, какими легирующими элементами достигается улучшенная обрабатываемость резания, приводит пример маркировки и область применения. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 20 Теоретические вопросы: - Нормализация и технология проведения - Рессорно-пружинные стали. Термообработка изделий из этих сталей Практические задания: Назначьте режим термообработки и сроки возможной эксплуатации заклепок из дуралюмина. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Дает определение термообработки, объясняет, что такое нормализация, изображает технологию проведения графически. - Дает определение рессорно-пружинной стали, область применения этих сталей, изображает графически процесс термообработки (Закалка и средний отпуск) - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 21 Теоретические вопросы: - Отпуск. Виды и цели применение - Железоуглеродистые стали с высокими литейными свойствами Практические задания: Выберите материал для производства гусеничных траков. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Дает определение термообработке вообще и отпуску в частности, называет виды и цели применения (отпуск низкий, средний, высокий, применяют для снятия закалочных напряжений) - Называет сплавы с высокими литейными свойствами (литейные стали, чугуны), дает характеристику литейным свойствам и называет маркировку сплавов. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 22 Теоретические вопросы: - Закалка. Виды, цели и применение - Износостойкие стали. Характеристики и маркировка. Практические задания: Назначьте термообработку стали 18ХГТ для изготовления шестерен коробки скоростей легковых автомобилей требуемая твердость поверхности 60 HRC. Изобразить процесс термообработки графически. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Классифицирует закалку, называет виды закалки температурный режим для доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей, цели назначения. - Называет группы износостойких сталей, приводит пример маркировки сталей каждой группы и называет область применения. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 23 Теоретические вопросы: - . Поверхностное упрочнение. Виды технология проведения - Высокомарганцевистые и графитизированные стали. Свойства, маркировка и область применения. Практические задания: Подберите материал для изготовления гвоздей и расшифруйте марку выбранного материала | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Дает определение термообработке и поверхностному упрочнению, перечисляет виды поверхностного упрочнения (закалка ТВЧ и газовым пламенем), называет цели применения, оборудование и технологию проведения упрочнения. - Называет, к какой группе сталей относятся данные сплавы (износостойкие), объясняет, каким образом приобретается износостойкость, приводит пример маркировки и область применения сталей. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант №24 Теоретические вопросы: - Дефекты термообработки. Методы их предупреждения и устранения. - Антифрикционные сплавы. Состав, свойства и применение. Практические задания: Подберите материал для изготовления вкладыша подшипника скольжения, укажите структуру выбранного материала | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Называет дефекты термообработки (трещины, поводки, коробление, обезуглероживание, науглероживание и т.д.), перечисляет методы исправления и предотвращения. - Дает определение антифрикционным сплавам, характеризует условия работы, перечисляет виды А.М. (баббиты, серый чугун, сплавы на основе меди алюминия), рассказывает структуру этих сплавов. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 25 Теоретические вопросы: - Цементация, азотирование. Режим и технология проведения - Сплавы на основе алюминия Практические задания: Подберите марку стали для изготовления фермы стрелы мостового крана | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Дает определение цементации и азотирования, рассказывает режим, технологию (температуру проведения, карбюризатор, последующую или предыдущую Т.О.) и цели проведения (повышение износостойкости и коррозионной стойкости) - Классифицирует сплавы на основе алюминия, принцип маркировки и состояние поставки. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 26 Теоретические вопросы: - Цианирование, нитроцементация. Режим и технология проведения - Сплавы на основе меди Практические задания: Подберите сталь и назначьте упрочняющую термообработку для плашки, требуемая твердость поверхности 63 HRC. Изобразить процесс термообработки графически. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Дает определение цианированию и нитроцементации, называет температурный режим и технологию проведения каждого вида ХТО - Классифицирует сплавы на основе меди, принцип маркировки и состояние поставки. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 27 Теоретические вопросы: - Материалы с высокой прочностью. Свойства и применение. - Кристаллическое строение металлов Практические задания: Подберите материал для изготовления ножниц и назначьте режим термообработки. Процесс термообработки изобразите графически. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Называет сплавы, обладающие повышенной твердостью (содержащие титан, кобальт, вольфрам), область применения и преимущества перед сплавами, область применения. - Рассказывает о кристаллическом строении металлов и неметаллов, перечисляет виды кристаллических решеток, расположение атомов и характеристика свойств металлов, имеющих те или иные решетки. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 28 Теоретические вопросы: - Алитирование, борирование, силицирование. Цель и результат проведения - Материалы для измерительных инструментов. Практические задания: Подберите марку сплава для изготовления вкладыша в подшипнике скольжения. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Объясняет сущность процесса алитирования и силицирования, какими элементами насыщаются заготовки в результате ХТО, цели и область применения. - Называет марки стали, применяемые для изготовления измерительных инструментов, перечисляет требования к таким материалам и термообработку. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 29 Теоретические вопросы: - Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды. Их свойства, состав и применение - Резина, каучук. Свойства и применение Практические задания: Подберите материал для изготовления дроби, применяемой в дробеструйной установке. Требования к материалу: высокая твердость и прочность поверхности. Укажите структуру выбранного материала. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды это нержавеющие жаропрочные стали (Сталь 12Х1МФ), перечисляет их свойства, состав и применение. - Дает определение резине, каучуку называет свойства и применение каждого из них. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |
| Вариант № 30 Теоретические вопросы: - Композиционные материалы: состав, строение и применение. - Строение полимеров. Пластмассы Практические задания: Сделайте выбор материала и термической обработки детали развертки. Требуемая твердость 60…63 HRC. Изобразить процесс термообработки графически. | уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | - Дает определение композиционным материалам, рассказывает о строении и области применения. - Дает определение пластмассе и полимерам, поясняет, в чем различие между этими материалами, рассказывает строение и область применения. - Грамотно обосновывает выбор материала и термической обработки. Выбор соответствует эталону ответа. |

2.2.2. Требования к выполнению контрольно-оценочных заданий

На выполнение контрольно-оценочного задания отводится 30 минут.

Выполненные задания оцениваются по пятибалльной шкале:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся за задание, выполненное безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;

- оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся за задание, выполненное в полном объеме с недочетами;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за задание, выполненное в не полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы);

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за задание, выполненное в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы).